                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


HASIT 972





Průmyslově vyráběná cementová směs podle ČSN 74 4505 na bázi cementu 

a plniva o zrnitosti 0 - 4 a 0 - 8 mm.

Použití: 


Pro provádění betonových zdí, základů, podezdívek, podlah, šachet, stavebních

dílů větších tlouštěk apod. s vyhovující pevností v tlaku min. 35 MPa.

Směs je určena pro vnitřní i vnější prostředí. 

Expedice:


V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg nebo volně v silech.

Přednosti:


Kdykoliv se namíchá pouze takové množství čerstvé směsi, které je potřeba.





Nevznikají zbytky čerstvého betonu. 

Skladování:


V suchu až 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:


Musí být bez prachu, nečistot a mastnoty. Při použití pro sdružené podlahy je 

vhodné nejprve nanést adhezní nátěr směsí připravenou z materiálu HASIT 972 

a přípravku HAFTPLAST (30 kg suché směsi HASIT 972 rozdělat cca se 4 - 5 l

roztoku HAFTPLAST zředěného vodou v poměru 1 : 2). HASIT 972 se aplikuje 

do čerstvého nátěru.

Zpracování:


Všemi druhy míchaček (kontinuální, bubnovou atd.) nebo ručně. Doporučené 

množství záměsové vody cca 4,5 l na 40 kg (1 pytel).

Vydatnost:


Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody cca 

20 dm3 čerstvé směsi, která vydá při vrstvě podlahy 4 cm cca 0,5 m2. Jedna tuna 

vydá cca 500 dm3 čerstvé směsi.

Zvlášť důležité:

Tloušťka vrstvy při plovoucí podlaze, po stlačení tepelně izolační vrstvy musí





být minimálně 35 mm.





Silně osluněné plochy je nutno vlhčit po dobu min. 48 hodin.

HASIT 972 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřípustné! Nářadí je nutno bezprostředně po použití vyčistit a umýt vodou!

Záměsová voda:

Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:
Cementová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vní-mavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku směsi s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.





Uchovávejte mimo dosah dětí !
První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 





kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.





Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-





ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit 

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:
závazné




Pevnost v tlaku po 28 dnech 



min. 35,0 (MPa)





Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech


min.   5,5 (MPa)

informativní




Zrnitost směsi






0 - 4, 0 - 8 (mm)





Vydatnost čerstvé směsi




0,50 (dm3/kg)





Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 


cca 2 (kg/dm3)

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]