HASIT 974

Průmyslově vyráběná cementová malta podle ČSN 72 2430-5 na bázi cementu

a plniva o zrnitosti 0 – 4 mm upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími

přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty k podkladu.

Použití:			Pro provádění oprav betonových konstrukcí a panelů především v pozemním

stavitelství (stropy, schodiště, pilíře, balkony apod.) zejména více poškozených

míst a výtluků. Určeno pro vnitřní i vnější prostředí.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu až 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být bez prachu, nečistot a mastnoty. Podklad musí být zbaven málo nosných

povrchových částic. Před nanesením cementové malty podklad mírně navlhčit.

V případě výraznějšího poškození, při odhalení kovové výztuže je nutné použít

na dokonale očištěnou výztuž antikorozní nátěr a adhezní můstek Beton-Haftbrücke.

Zpracování:			Všemi druhy míchaček (kontinuální, bubnovou atd.) nebo ručně. Doporučené

množství záměsové vody cca 6,5 l na 40 kg (1 pytel). Doporučuje se na opravo-

vané místo vtlačit (rozetřít) slabou kontaktní vrstvu rozmíchané směsi a následně nanést další směs do požadované tloušťky vrstvy. Při jedné vrstvě max. tloušťka

cca 50 mm. V případě oprav, kdy je nutné nanést silnější vrstvu směsi, lze nanést HASIT 974 ve dvou i více vrstvách (po zaschnutí předchozí vrstvy). Při požadavku

na gletovanou nebo filcovanou povrchovou úpravu opraveného místa použít na po-

vrchovou úpravu jemnou cementovou maltu HASIT 976.

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 24 dm3 čerstvé směsi. Jedna tuna vydá cca 600 dm3 čerstvé směsi.

Zvlášť důležité:		HASIT 974 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Během

tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé

sluneční záření) a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi

je nepřípustné! Nářadí je nutno bezprostředně po použití vyčistit a umýt vodou!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:	Cementová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vní-mavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku směsi s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tlaku po 28 dnech 				min. 15,0 (MPa)

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech			min.   5,0 (MPa)

Přídržnost směsi k podkladu				min.   1,0 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi							0 - 4 (mm)

Vydatnost čerstvé směsi					0,60 (dm3/kg)

Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 			1,7  (kg/dm3)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.