HASIT 975

Průmyslově vyráběná cementová malta podle ČSN 72 2430-5 na bázi cementu

a plniva o zrnitosti 0 – 2 mm upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími

přísadami zlepšujícími zpracovatelnost a přilnavost čerstvé malty k podkladu.

Použití:			Pro provádění oprav betonových konstrukcí a panelů především v pozemním

stavitelství (stropy, schodiště, pilíře, balkony apod.). Určeno pro vnitřní i vnější prostředí.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu až 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být bez prachu, nečistot a mastnoty. Podklad musí být zbaven málo nosných

povrchových částic. Před nanesením cementové malty podklad mírně navlhčit.

V případě výraznějšího poškození, při odhalení kovové výztuže je nutné použít

na dokonale očištěnou výztuž antikorozní nátěr a adhezní můstek Beton-Haftbrücke.

Zpracování:			Všemi druhy míchaček (kontinuální, bubnovou atd.) nebo ručně. Doporučené

množství záměsové vody cca 10 l na 40 kg (1 pytel). Doporučuje se na opravo-

vané místo vtlačit (rozetřít) slabou kontaktní vrstvu rozmíchané směsi a následně nanést další směs do požadované tloušťky vrstvy. Při jedné vrstvě max. tloušťka

cca 15 mm. V případě oprav, kdy je nutné nanést silnější vrstvu směsi, použít

HASIT 974 evt. HASIT 975 nanést ve dvou vrstvách (po zaschnutí předchozí

vrstvy) nebo zvolit kombinaci těchto dvou výrobků. Při požadavku na gletovanou nebo filcovanou povrchovou úpravu opraveného místa použít na povrchovou úpravu jemnou cementovou maltu HASIT 976.

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 30 dm3 čerstvé směsi. Jedna tuna vydá cca 750 dm3 čerstvé směsi.

Zvlášť důležité:		HASIT 975 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Během

tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé

sluneční záření) a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi

je nepřípustné! Nářadí je nutno bezprostředně po použití vyčistit a umýt vodou!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:	Cementová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vní-mavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku směsi s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tlaku po 28 dnech 				min. 15,0 (MPa)

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech			min.   4,0 (MPa)

Přídržnost směsi k podkladu				min.   1,0 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi							0 - 2 (mm)

Vydatnost čerstvé směsi					0,75 (dm3/kg)

Objemová hmotnost zatvrdlé směsi				1,4  (kg/dm3)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.