                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


HASIT 980

Jednosložková torkretovací směs podle PN 72 2481 na bázi cementu a plniva

o zrnitosti 0 - 4 a 0 - 8 mm upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost. 

Použití:


Směs určená na zpevňování zdí, důlních chodeb, stabilizaci základových pásů

apod. s požadavkem na rychlé zatuhnutí a rychlý počáteční nárůst pevností.

Expedice:


V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg nebo volně v silech.

Skladování:


V suchu až 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:


Podklad se musí nejprve otryskat stlačeným vzduchem nebo vodou, aby byl drsný

a zbaven zbytků nesoudržného materiálu. Před vlastním nanášením musí být řádně

navlhčen.

Zpracování:


Metodou tzv. suchého stříkání, kdy se suchá směs mísí s vodou až ve stříkací tru-

bici. Příprava spočívá v nadávkování suché směsi do stříkacího zařízení, které je uzpůsobeno na tuto technologii (např. Piccola 0120, ALIVA 245, různé typy SSB

a SBS). Směs lze nanášet na podklad v jedné nebo i více vrstvách, přičemž dopo-

ručená tloušťka jedné vrstvy je 20 - 35 mm. Doporučené množství záměsové vody 

je 15 - 16 dílů na 100 dílů suché směsi.

Vydatnost:


Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody cca 

20 dm3 čerstvé směsi, která vydá při vrstvě 20 mm cca 1m2. Jedna tuna vydá cca 

500 dm3 čerstvé směsi.

Zvlášť důležité:

Silně osluněné plochy je nutno vlhčit po dobu min. 48 hodin.

HASIT 980 nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C!

Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřípustné! Nářadí 

je nutno bezprostředně po použití vyčistit a umýt vodou!

Záměsová voda:

Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:
Cementová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vní-mavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku směsi s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.





Uchovávejte mimo dosah dětí !
První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 





kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.





Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-





ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit 

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:
závazné




Pevnost v tlaku po 28 dnech 



min. 25,0 (MPa)

informativní




Zrnitost směsi






0 - 4 , 0 - 8 (mm)





Vydatnost čerstvé směsi




0,52 (dm3/kg)





Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech


min. 4 (MPa)





Přídržnost směsi k podkladu



1,1 (MPa)

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]