HAFTPLAST/CORITECT N

Tekutá disperze, odolná vůči alkáliím pro zlepšení přilnavosti a zušlechtění

suchých maltových směsí.

Použití:			Jako přilnavý můstek zejména pro spojení sdružených podlah, renovační omítky,

postřiku a omítky na beton. Zušlechťuje cementové spojení omítek, betonových potěrů, renovačních omítek, podlah, spárovacích malt a betonu zvýšením:

- flexibility

- odolnosti proti vzniku trhlin

- pevnosti v ohybu

- odolnosti proti otěru

- odolnosti proti vnějším vlivům (rozptýlené soli, olej, karbonizace, alkálie).

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 10 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí 1 rok.

Zpracování:			Haftplast zamícháme v čisté vodě vhodným míchacím zařízením. Takto připravený

roztok přidáme k suché maltové směsi a upravíme na požadovanou konzistenci, evt.

provedeme roztokem nátěr nebo postřik.

Mísicí poměr/spotřeba:

Použití		HAFTPLAST	Voda			Spotřeba

(objem. díl)		(objem.díl)		(cca)

- přilnavý můstek		1			2		0,1 l/m2

- postřik			1			2		0,1 l/m2

- renovační

omítka na beton		1			2		0,95 l/m2*

- spárovací malta		1			3

- betonová stěrka		1			4		0,7 l/m2*

- podlaha			1			4		0,55 l/m2*

- cementové omítky		1			5		0,4 l/m2*

- vápenocementové

omítky			1			7		0,3 l/m2*

* na 1 cm tloušťky vrstvy

Zvlášť důležité:		Maltové směsi upravené přípravkem HAFTPLAST chránit před předčasným

vysušením sluncem a větrem. Přilnavý můstek důkladně rozetřeme štětkou

a následně do čerstvého nátěru aplikujeme další materiály. Nezpracováváme

při teplotách pod + 5 °C. Přidávání jiných přísad k produktu je nepřípustné!

Přednosti:			Jednoduché použití, zlepšení přilnavosti a dalších mechanických vlastností

namíchané malty (např.elasticity, hustoty, odolnosti vůči otěru).

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:	Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokož-ku ošetřit vhodnými repar. prostředky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření

a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.