hansit-EXTRAFLEX 1240

Dvousložková těsnicí hmota bez obsahu rozpouštědel na bázi plastů a cementu.

Použití:	Hansit EXTRAFLEX je vhodný jako těsnicí hmota ve vnitřním i vnějším prostředí proti nepronikající a pronikající vodě, při pronikání vody z aktivní i pasivní strany, na podkladech, ohrožených trhlinami, u betonu, ohrožovaného vodou a zeminou,

i jako elastická těsnící vrstva na sanace střech. Speciální oblasti použití jsou tyto:

- utěsňování ve spojitosti s obkladačkami a deskami ve vlhkých a mokrých

místnostech, na balkonech a terasách

- vnitřní utěsnění nádrží na vodu

- ochranný povrch nádrží na kejdu ze železobetonu

- ochrana povrchu v případě ohrožení mrazem nebo vysráženými solemi

Vlastnosti:	Hansit EXTRAFLEX se skládá z 25 hmotnostních dílů práškové složky a 10 hmot-nostních dílů kvalitní disperze plastu a po smíchání, nanesení a vyschnutí vytváří vodonepropustnou povrchovou vrstvu s vysokou elasticitou a vynikající odolností proti vodě. Vynikající vlastnosti povrchové úpravy hmotou EXTRAFLEX se neztrá-cejí v rozsahu teplot –20 °C až +100 °C. Přilnavost nátěrů na starém i novém betonu, cihlách, panelech, starém i novém asfaltu, plastech, střešních lepenkách, polystyrénu a polyuretanových tvrzených pěnách atd. je vynikající. Vysoká difúzní schopnost vodních par hmoty EXTRAFLEX dovoluje dále i vysychání vlhkých podkladů po nanesení těsnicí hmoty. Povrchové úpravy hmotou Hansit EXTRAFLEX jsou dále:

- odolné proti stárnutí, povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření

- odolné proti komunální odpadové vodě, silážím a kejdě

- antikorozní

- považují se za látku, blokující pronikání H2S, CO2, SO3 a SO2

- lze je zpracovávat na vlhkých plochách

## Podklad:	Musí být čistý, zbavený mastnot a nosný, přičemž by měl mít příslušnou min. přil-navost podle normy, odpovídající materiálu. Okraje a ostřiny se musí odlomit nebo obrousit, shluky štěrkopísku se musí vysekat a opravit. V rozích je třeba vytvořit

## vnitřní zaoblení maltou HASIT 505.

## Vhodné podklady:

beton z betonárek, prefabrikované betonové díly		min. stáří 28 dní

tvárnice a stavební materiál z plynosilikátu		min. stáří 28 dní

omítky:	skupina maltových směsí 			P II, P III (vápenocemento-										vé a cementové malty)

sádrokartonové, sádrovláknité desky			jen ve vlhkých místnostech

cementový potěr						min. stáří 7 dní

zdivo:		z vápenopískových cihel, cihel, plynosilikátových 	tvárnic (s plnými spárami)

Zpracování:	Podklad se musí namočit, ale může být jen matně vlhký. Podklady s obsahem sádry se natírají Hansitem EXTRAFLEX, ředěným přídavkem vody (max. 1 l na 35 kg směsi) štětkou nebo plochým štětcem. Po zaschnutí (cca 1 až 3 hodiny) se může nanášet první těsnicí vrstva. 25 kg prášku (složka A) se smíchá s 10 kg plastové disperze (složka B) za použití vrtačky s příslušným míchadlem v pomalém chodu tak, aby se nevytvořily hroudy. Směs se potom může okamžitě zpracovávat. Nanášení lze provádět gletovacím hladítkem nebo stříkacím přístrojem na jemné malty. Za nepatrného přídavku vody (cca 1 l / 35 kg směsi) se Hansit EXTRAFLEX dá nanášet i malířskou štětkou v kašovité konzistenci.

Nanášené množství / spotřeba:						       min. tloušťka vrstvy     množství cca

- podlahová vlhkost, nepronikající povrchová

a prosakující voda, vlhké místnosti		   2,0 mm		    4 kg/m2

- pronikající voda, mokré místnosti			   2,5 mm		    5 kg/m2

Požadovaná min.tloušťka vrstvy se nanáší nejméně ve dvou pracovních krocích, při-čemž v jednom postupu se smí nanést maximálně 2,5 kg/m2 (podle tloušťky vrstvy cca 1,5 mm). Před nanesením druhé vrstvy se musí počkat nejméně 12 hodin. Delší přeru-šení práce nemá význam pro přilnavost následující vrstvy, pokud plocha není znečis-těná. Dodatečné ošetření odpadá za normálních podmínek, neboť EXTRAFLEX nemůže „vyžíznit“. Čerstvý povrch je nutno během prvních 12 hodin chránit před přímým slunečním zářením i před deštěm. Mechanicky zatěžované plochy se musí chránit proti poškození. Ochranné potěry aj. se smějí nanášet až po úplném proschnutí těsnicí vrstvy (nejdříve za 3 dny). Za velkého zatížení trhlinami a jako preventivní opatření proti působení síly se do hmoty Hansit EXTRAFLEX může zabudovat

i elastická tkanina. Na vyplnění spár a přechodů podlahy a stěn se doporučuje použití trvale elastického pásu.

Expedice:			25 kg		pytel z pevného papíru s polyetylénovou vložkou

10 kg		plastový kanystr

Barva:			Šedá, bílá

Skladování:			Složka A: v suchu, cca 6 měsíců v uzavřeném originálním obalu

Složka B: v nemrazivém prostředí, cca 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu

Zvlášť důležité:	Směs chráníme před předčasným vysušením sluncem nebo větrem. Výrobek nezpra-covávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva

a přísad ke směsi je nepřípustné! Nářadí bezprostředně po použití vyčistit a umýt vodou!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

hansit-EXTRAFLEX 1240

Technické parametry:	prášková složka / složka A Hansit EXTRAFLEX

sypná hmotnost						1,3 kg/dm3

plastová disperze / složka B Hansit EXTRAFLEX

hustota							cca 1,05 kg/dm3

viskozita							cca 450 MPa .s

pevné částice							cca 55 % hmot.

hodnota pH							cca 8

Hansit EXTRAFLEX / hotová směs

poměr míchání - práškové složka : tekutá složka		2,5 : 1 (hmotnostní díly)

viskozita							tmelovitá, mírně tekutá

spotřeba							cca 3,0 až 5,0 kg/m2

vyplnění statické trhliny*					cca 1,0 mm

vyplnění dynamické trhliny*				cca 0,2 mm

přilnavost							cca 1,5 (MPa)

doba zpracování						cca 90 minut při +20 °C

max. tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku		1,5 mm (2,5 kg/m2)

teplota na zpracování					min. +5°C až max. +30 °C

prokázaná vodotěsnost					do 1,5 baru (= 15 m WS)

odpor proti difúzi vodních par				cca 700

*  Protržení vrstvy při šířce trhliny 2,9 až 3,5 mm (kontrolní osvědčení Ústavu pro zkoušky materiálů -

- kámen a zemina, Clausthal-Zellerfeld, z 24.08.1989, dokument č. 1087)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.