HASOLAN

Minerální průmyslově vyráběná suchá ekologická vápenná omítka skupiny Ic

(malta s hydraulickým vápnem) o různé zrnitosti od 0 – 0,5 do 0 - 6 mm.

Použití:			Zejména na historické fasády, určena pro vnitřní i vnější účely.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg.

Skladování:			V suchu 3 měsíce. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot.

Zpracování:			Všemi běžnými omítacími stroji a stroji určenými pro jemné omítky (HASIMIX)

nebo ručně.

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 30 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody cca

16 - 18 dm3 čerstvé malty, která vydá při tloušťce vrstvy 20 mm cca 0,9 m2 plochy.

Zvlášť důležité:		HASOLAN nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné

přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Platnost			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.