HYDROPHOB LF

Jednosložkový hydrofobizační roztok na bázi emulze silikonové pryskyřice

neobsahující rozpouštědla. Po zaschnutí bezbarvý a prodyšný.

Použití:			Pro všechny nasákavé minerální podklady (omítky, kámen, betony, atd.), jako

doplňková hydrofobizace šlechtěných omítek řady 700, SILIKAT - venkovní nátěr 790 a vápna na bílení při zachování prodyšnosti podkladu.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 10 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být nosný a čistý. Znečištěná místa od tuků, olejů a plísní nutno odstranit

k tomu určenými prostředky. Mírně zvýšená vlhkost podkladu není na závadu.

Zpracování:			Výrobek je dodáván v ihned použitelném stavu. Aplikuje se neředěný.

Spotřeba:			0,2 - 0,5 l/m2 podle nasákavosti podkladu.

Způsob aplikace:		Roztok lze nanášet štětcem, válečkem, poléváním nebo stříkáním. Provádí se vždy

dva nátěry. Druhý nátěr se provádí ihned, bez čekání na zaschnutí prvého. Roztok nesmí být nanášen při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C, za silného větru, deště a silného slunečního osvitu natírané plochy. Podmínky platí i po dobu schnutí.

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Používejte ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí ! Je nehořlavý ve smyslu ČSN 65 0201.

První pomoc:		Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody

a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody.

Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad tipu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.