KALSIT-Kalkfassadenfarbe

Minerální vysoce krycí vodoodpudivá barva pro vnější a vnitřní použití, která vyhovuje všem požadavkům na následnou reverzibilitu. Vyrobená z 3 roky skladované velmi jemné vápenné kaše, minerálních pigmentů a jemnozrnné mramorové moučky. Pevné součásti organického pojiva a hydrofobizačního přípravku činí 2,5 %.

Použití:	Na minerální podklady malt skupiny PI-III při vnějším a vnitřním použití a pro techniku Secco a Fresko v případech, kdy je nutný vodoodpudivý systém nátěru. Typickým použitím jsou exponovaná místa budov v případech, kdy jsou velké nároky na povětrnostní vlivy, vysoké budovy nad 8 m s požadavky odolnosti vůči nárazovému dešti, nebo použití v soklové oblasti proti odstřikující vodě.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 15 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěná místa od tuků, olejů, plísní a prachu

nutno očistit k tomu určenými prostředky. Uvolněné části nátěrů nebo omítek nutno mechanicky odstranit. Disperzní nátěry nutno chemicky nebo mechanicky odstranit.

Zpracování:			Před použitím a při ředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým

míchadlem. K nanášení naředěné barvy používejte štětec nebo štětku, nanášejte křížem. Pro lepší zakrytí nerovností používejte již použité nářadí s opracovanými štětinami. Pracujte metodou mokré do mokrého, vyvarujte se vrstvení nátěru

a usazeninám.

Spotřeba:	Cca 150 - 220 g/m2 podle zrnitosti podkladu, 1 l = 1,3 kg.

V každém případě provádíme nátěr minimálně ve dvou vrstvách (při provedení

secco / fresco). Podle nasákavosti podkladu a způsobu zpracování barvy provádíme toto ředění:

Při aplikaci Kalkfassadefarbe na nové omítky a omítky Solubel provádět 3, nejlépe

4 nátěry s postupným zahušťováním.

1. nátěr s 30 - 40 % vody = 0,4 - 0,5 l vody do 1 l barvy

2. nátěr s cca 15 % vody = 0,2 l vody do 1 l barvy

Způsob aplikace:	Výrobek nanášet štětkou s opracovanými štětinami , způsobem mokré do mokrého, neboli celou pohledovou plochu bez přerušení práce. Aplikace nátěru nesmí být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C, a vyšší jak 30 °C (při teplotách nad 25 °C doporučujeme zastínit plochu), za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu natírané plochy. Podmínky platí i po dobu schnutí. Mezi nátěry nutno dodržet dobu schnutí podle okolní teploty. KALSIT-Kalkfassadenfarbe může být natírána na vhodné suché podklady, které svojí nasákavostí odpovídají navlhčenému podkladu. Technologická přestávka při secco nátěru činí 1 den. Při použití techniky fresco závisí technologická přestávka na dostatečném vypracování vrstvy omítky – povrchové pevnosti, povrchovém vyschnutí, aby nebyla štětcem nebo štětkou porušena struktura omítky (u Solubelu např. 24 hodin)

Důležité u techniky Fresco: čerstvá vápenná malta je pod vlivem CO2 z okolního vzduchu. Před a v průběhu přijímání CO2 však musí být odváděna záměsová voda

a chemicky volná voda (cca 25 % hmotn. pojiva) okolním vzduchem. Každý způsob dodatečného proříznutí povrchu zpomaluje začátek této počáteční karbonatace.

Doporučení:	Vyvarujte se sytým barevným tonům. Silné dávkování pigmentů oslabuje pojivost, je snížena otěruvdornost, omyvatelnost, odolnost proti povětrnostním vlivům. Před použitím materiál zkontrolujte, zda odpovídá objednanému barevnému tónu. Pozdější reklamace na barevnou odchylku nemohou být uznány. Nepatrné barevné rozdíly jsou možné při doobjednání materiálu. Hodnota při dodržení předepsané tloušťky nátěru cca 0,1 mm (dvojnásobný nátěr) je dodržena potřebná propustnost pro CO2 a tím je umožněna karbonatace vápenných malt v podkladu

Tónování:	Základní bílá, 194 odstínů podle vzorníku výrobce, další barevné tony na vyžádání.

Zvlášť důležité: 		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Specifická rizikovost:	R-věty: 	R-36/37/38	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R-41		Nebezpečí vážného poškození očí

Standardní pokyny

pro bezpečné nakládání:	S-věty:	S-2		Uchovávejte mimo dosah dětí

S-22		Nevdechujte prach

S-26	Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S-36/37/39	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice

a ochranné brýle nebo obličejový štít

První pomoc:		Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody

a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody.

Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních vlivech. Na čerstvém, ještě ne provázaném podkladu z vápenné omítky dochází

na základě vlhkostních a karbonatizačních procesů k vystoupení hydroxidu vápenatého, který se může vyrýsovat jako bílý závoj zejména u tmavých odstínů. Tento však vlivem počasí (déšť) v průběhu času zmizí. Pro druhý nátěr pro uvedené podklady stanovíme technologickou přestávku 10-14 dní (v závislosti na barvě, tloušťce vrstvy omítky a podmínkách vysychání).

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.