KIESELFEST

Vodoodpudivý, prokřemeňovací koncentrát ke zpevnění a utěsnění stavebních

hmot s dvojím účinkem - hloubkovou a povrchovou ochranou.

Použití:			K utěsnění proti půdní vlhkosti (ve spojení s DICHTUNGSSCHLÄMME),

hygroskopické vlhkosti a jako ochrana proti dešťovým vodám. Zvyšuje pevnost ošetřených ploch.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 10 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí 3 měsíce.

Podklad:			Musí být pevný, vlhký, zbavený mastnoty. Při suchém podkladu dochází k omezení

účinnosti.

Zpracování:			Výrobek lze nanášet štětkou nebo stříkáním. K impregnaci starých omítek

doporučujeme podklad předem navlhčit vápennou vodou. Potom naneseme KIESELFEST zředěný vodou v poměru 1 : 1. Eventuální následnou impregnaci provést neředěným roztokem přípravku KIESELFEST. Sanační postřik

(HASIT 305) nanášíme do čerstvého nátěru.

Vydatnost:			Impregnace plochy cca 1 l na 3 m2 podle nasákavosti podkladu.

Zvlášť důležité:		KIESELFEST působí v suchém stavu vodoodpudivě. Následující omítky proto

bezpodmínečně nanášíme do čerstvého nátěru. Sklo a citlivé povrchy chráníme

před postříkáním. Nepoužívat pro lícové zdivo (obklady). Čištění nářadí provádíme vodou. Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Přidávání jiných přísad k produktu je nepřípustné!

Přednosti:			Vyšší podíl kyseliny křemičité zajišťuje dobré pevnosti. Hydrofobní účinky zajišťují

dobrou a trvalou odolnost. Ve vlhkém zdivu způsobuje ustálení utěsněných zón tak,

že zatížení vlhkostí a rozpuštěnými solemi není přenášeno na kontaktní vrstvu, např.

postřikovou maltu nebo omítku. Jednoduché použití, zpracovatelný v dodávaném

stavu.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Výrobek je žíravina. Způsobuje vážné poleptání. Zamezte jeho styku s kůží a očima.

Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů

a krmiv ! Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a

mýdlem. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad tipu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.