### LEHMPUTZ  FEIN

Omítka na bázi jílu a hlíny s vláknitou strukturou na vytvoření jemných povrchových struktur

Suchá malta na bázi jílu a praného písku o smíšené zrnitosti 0 - 0,8 mm, bez

zušlechťujících přísad.

Použití:	Jednovrstvá manuální nebo strojní omítka do vnitřních místností na staré i nové podklady, na omítání stěnových plošných topení i na opravy starých hlinitých konstrukcí jako hlinité hrázdění, hlinité bandážované stropy, jako dekorační omítka na minerální jádrové omítky atd. Vhodné do starých i nových staveb.

Expedice:			V papírových pytlích, hmotnost 30 kg.

Skladování:			V suchu, na roštu z latí apod. Skladování lze provádět neomezeně.

Podklad:	Omítky na bázi jílu přilnou pouze mechanicky. Podklad musí být proto nosný,

čistý a dostatečně drsný. Optimální podklad je jádrová omítka LEHMPUTZ UNI.

V podkladu smí být určitá zbytková vlhkost, avšak ne trvalé provlhčení. Za úče-

lem prodloužení doby zpracování je nutné předem provést navlhčení podkladu.

Zpracování:	Pomocí veškerých běžných míchaček, omítacích strojů a v malém množství i manu-álně. LEHMPUTZ FEIN se nanáší lžící, omítacím strojem nebo se v příslušné kon-zistenci nanáší válečkem. Tloušťka nánosu omítky se pohybuje kolem 3 - 5 mm

a závisí na konzistenci malty. Vytvořená struktura povrchu závisí na okamžiku zpracování a použitém nářadí. V zásadě bude struktura tím jemnější, čím více omítková malta zavadla v době zpracování povrchu. Přitom je možné provádět různé variace plastovými nebo dřevěnými hladítky nebo hladítky s pěnovou gumou. Hladké povrchy se vytvoří dodatečným uhlazením gletovacím hladítkem. Stavba se může i uměle vysušovat. V každém případě je třeba zhotovit pracovní vzorek.

Vydatnost:			z 30 kg LEHMPUTZ FEIN vznikne cca 26 dm3 čerstvé malty

= 5,2 m2 při tloušťce nánosu 5 mm,

= 8,7 m2 při tloušťce nánosu 3 mm

Zvláštní pozornost:	Protože nedochází k procesu tuhnutí, je možné omítkovou maltu, rozmíchanou

s vodou a přikrytou, zpracovávat po několik dní. Stejně tak dlouho může materiál zůstat v omítacím stroji a v hadicích. Částečně vysušený nebo ztvrdlý materiál se

dá bez problému znovu rozpustit přídavkem vody a tak opět uvést do konzistence plastické stavební hmoty, schopné zpracování, čímž je možné ho použít bez omeze-ní kdykoli. Je nutné dávat pozor pouze na korozivní účinky. Po nanesení omítky je nutno zajistit dostatečné větrání, aby se zabránilo eventuální tvorbě plísní. LEHM-PUTZ jako ekologicky snášenlivá stavební hmota je šetrná na suroviny a zdroje, její výroba vyžaduje jen malé množství energie. omítka je recyklovatelná, na konci své životnosti se rozpustí ve vodě a může se znovu použít. Omítku lze úplně a bez poš-kození uvolnit od jakéhokoli podkladu. Hlína jako stavební hmota není trvale odol-ná proti vodě a vlhkosti (reverzibilita). Omítky UNI a FEIN jsou proto určeny pře-vážně na použití ve vnitřních místnostech, při použití na venkovní stěny je nutno plánovat příslušná ochranná opatření proti povětrnostním vlivům. Při rekonstrukci historických hrázděných konstrukcí je nezbytné použít na hlinité hrázdění ochran-nou vrstvu (vápennou omítku). Omítky na bázi jílu a hlíny jsou nestálé za použití na podklady, zatěžované vlhkostí a škodlivými solemi, za trvalého provlhnutí ztrácejí svou pevnost a mají sklony k vytváření vhodné plochy k usídlení plísní, které však

s ubývajícím obsahem vody vysychají a poté se mohou okartáčovat. Plochy stěn, které se obkládají obkladačkami, se nemají omítat hlínou z důvodu vytvoření nedostatečné pevnosti. Hlinitá omítka nevytváří tvrdou povrchovou vrstvu, náchylnou na trhliny, pevnost v tlaku (28 dní) se pohybuje kolem 2,2 MPa.

Hlinitá omítka má otevřené póry, je difúzní a má vysokou kapilární vodivost. Příliš vysoká vlhkost vzduchu se může nashromáždit a opět uvolňovat do okolního vzdu-chu (vyrovnání vlhkosti vzduchu). Hlinitá omítka nemá žádný vlastní zápach, umožňuje však pozitivně měnit vzduch, který ji obklopuje, absorpcí škodlivých zápachů jako cigaretového kouře, kuchyňských pachů atd. Hlinitá omítka se smí nanášet jen na podklad od teploty +5 °C výše, který není zmrzlý. Nanášení omítky

a uvolňování vody na rozdělání do podkladu a okolního vzduchu musí probíhat

v nemrazivých periodách. K typickému znaku hlinité omítky, pomalému uvolňování vody na rozdělání, by se mělo přihlížet při plánování provádění prací.

Nátěry na hlinitou omítku v zásadě nemají negativně ovlivňovat difúzní schopnost materiálu. Nesmí být tuhé, nesmí zpevňovat povrch nebo podporovat jeho křehnutí

a nesmí ho utěsňovat. Zvlášť vhodné jsou nátěry vápennými a klihovými barvami. Úprava povrchu omítek tapetami je problematická a nelze ji doporučit. Úpravou, jako je základní nátěr, lepidlo na tapety atd., se silně sníží propustnost vodních par omítky. Za použití těžkých tapet může dojít k vytvoření oddělené vrstvy a uvolnění tapet ve svrchní vrstvě hlinité omítky. LEHMPUTZ UNI a FEIN se hodí vynikají-cím způsobem na omítání stěnových plošných topných systémů z plastových nebo měděných trubek. V případě nedostatečných izolačních vlastností podkladu se do-poručuje zabudování rákosových izolačních rohoží (2/5 cm) před montáží topných rozvodů. Topné rozvody z mědi nebo plastu se ve směsi suroviny z hlíny a jílu nenarušují, hlinitá omítka se velmi dobře vytvaruje podle průběhu rozvodů trubek

a přilne k nim, termické změny délky probíhají v elastickém lůžku z hlíny a poš-kození v důsledku tepelné roztažnosti se nevyskytují.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Bezpečnost práce:	Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochra-nu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými repar. prostředky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi

1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Složení:			Směs hlíny a jílu

Rozbor obsahu minerálů: 	křemen	38 %

živec		  5 %

smektit	18 %

illit		15 %

kaolinit	15 %

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.