# LEHMPUTZ  UNI

Jádrová omítka na bázi jílu do vnitřních místností, vyrovnávací omítka

a jádrová omítka na lehčený a dusaný hliněný materiál, rákos, zdivo apod.

Suchá malta na bázi jílu a písku o smíšené zrnitosti 0 - 2 mm s ječnou slámou

30 mm. Klíčivé části slámy vysychají za odpařování rozdělávací vody a nehodnotí se jako závada materiálu.

Použití:	Jednovrstvá nebo vícevrstvá manuální nebo strojní omítka do vnitřních místností.

Jako vyrovnávací omítka na staré hliněné plochy, na omítání stěnových plošných topení i na opravy starých hlinitých konstrukcí jako hlinité hrázdění, hlinité ban-dážované stropy apod. Nehodí se jako podkladová omítka pro vnější omítky.

Expedice:			V papírových pytlích, hmotnost 30 kg.

Skladování:			V suchu, na roštu z latí apod. Skladování lze provádět neomezeně.

Podklad:	Omítky na bázi jílu přilnou pouze mechanicky. Podklad musí být proto nosný, čistý

a dostatečně drsný. V podkladu smí být určitá zbytková vlhkost, avšak ne trvalé provlhčení. Za účelem prodloužení doby zpracování je nutné předem provést navlh-čení podkladu. Nosné podklady jako rákosové rohože, rákosové izolační desky atd. musí být suché. Staré nátěry se musí bezpodmínečně odstranit. U starých hlinitých podkladů může být dobré dodatečné ošetření vypraným pískem o zrnitosti 0 - 2 mm do té míry, aby se v nové omítce nevyskytly žádné únikové trhliny. Zde je nutné omítku v každém případě předem navlhčit.

Zpracování:	Pomocí veškerých běžných míchaček, omítacích strojů a v malém množství i ma-nuálně. LEHMPUTZ UNI se nahazuje lžící nebo se nastřikuje omítacím strojem. Tloušťka nánosu omítky se řídí podle konzistence. Maltou, namíchanou v tuhé konzistenci lze vytvářet omítky až do tloušťky 5 cm. Čím je podklad méně nosný

a drsný, tím slabší vrstva omítky se musí provádět a tím se musí malta namíchat

v tekutější konzistenci. Lze provést i několikavrstevné nanesení omítky a vkládání armovacích tkanin. Stavba se může i uměle vysušovat. V každém případě je třeba zhotovit pracovní vzorek.

Vydatnost:			Z 30 kg HLINITÉ OMÍTKY UNI vznikne 22 dm3 čerstvé malty

= 0,9 m2 při tloušťce omítky 25 mm,

= 0,65 m2 při tloušťce omítky 35 mm

Zvláštní pozornost:	Protože nedochází k procesu tuhnutí, je možné omítkovou maltu, rozmíchanou

s vodou a přikrytou, zpracovávat po několik dní. Stejně tak dlouho může materiál zůstat v omítacím stroji a v hadicích. Částečně vysušený nebo ztvrdlý materiál se

dá bez problému znovu rozpustit přídavkem vody a tak opět uvést do konzistence plastické stavební hmoty, schopné zpracování, čímž je možné ho použít bez omeze-ní kdykoli. Je nutné dávat pozor pouze na korozivní účinky. Po nanesení omítky je nutno zajistit dostatečné větrání, aby se zabránilo eventuální tvorbě plísní. LEHM-PUTZ jako ekologicky snášenlivá stavební hmota je šetrná na suroviny a zdroje, její výroba vyžaduje jen malé množství energie. omítka je recyklovatelná, na konci své životnosti se rozpustí ve vodě a může se znovu použít. Omítku lze úplně a bez poš-kození uvolnit od jakéhokoli podkladu. Hlína jako stavební hmota není trvale odol-ná proti vodě a vlhkosti (reverzibilita). Omítky UNI a FEIN jsou proto určeny pře-vážně na použití ve vnitřních místnostech, při použití na venkovní stěny je nutno plánovat příslušná ochranná opatření proti povětrnostním vlivům. Při rekonstrukci historických hrázděných konstrukcí je nezbytné použít na hlinité hrázdění ochran-nou vrstvu (vápennou omítku). Omítky na bázi jílu a hlíny jsou nestálé za použití na podklady, zatěžované vlhkostí a škodlivými solemi, za trvalého provlhnutí ztrácejí svou pevnost a mají sklony k vytváření vhodné plochy k usídlení plísní, které však

s ubývajícím obsahem vody vysychají a poté se mohou okartáčovat. Plochy stěn, které se obkládají obkladačkami, se nemají omítat hlínou z důvodu vytvoření nedostatečné pevnosti. Hlinitá omítka nevytváří tvrdou povrchovou vrstvu, náchyl-nou na trhliny, pevnost v tlaku (28 dní) se pohybuje kolem 2,2 MPa. Hlinitá omítka má otevřené póry, je difúzní a má vysokou kapilární vodivost. Příliš vysoká vlhkost vzduchu se může nashromáždit a opět uvolňovat do okolního vzduchu (vyrovnání vlhkosti vzduchu). Hlinitá omítka nemá žádný vlastní zápach, umožňuje však pozi-tivně měnit vzduch, který ji obklopuje, absorpcí škodlivých zápachů jako cigareto-vého kouře, kuchyňských pachů atd. Hlinitá omítka se smí nanášet jen na podklad

od teploty +5 °C výše, který není zmrzlý. Nanášení omítky a uvolňování vody na rozdělání do podkladu a okolního vzduchu musí probíhat v nemrazivých periodách. K typickému znaku hlinité omítky, pomalému uvolňování vody na rozdělání, by se mělo přihlížet při plánování provádění prací. Nátěry na hlinitou omítku v zásadě nemají negativně ovlivňovat difúzní schopnost materiálu. Nesmí být tuhé, nesmí zpevňovat povrch nebo podporovat jeho křehnutí a nesmí ho utěsňovat. Zvlášť vhodné jsou nátěry vápennými a klihovými barvami. Úprava povrchu omítek tape-tami nelze doporučit. Úpravou, jako je základní nátěr, lepidlo na tapety atd., se silně sníží propustnost vodních par omítky. Za použití těžkých tapet může dojít k vytvo-ření oddělené vrstvy a uvolnění tapet ve svrchní vrstvě hlinité omítky. LEHMPUTZ UNI a FEIN se hodí vynikajícím způsobem na omítání stěnových plošných topných systémů z plastových nebo měděných trubek. V případě nedostatečných izolačních vlastností podkladu se doporučuje zabudování rákosových izolačních rohoží (2/5 cm) před montáží topných rozvodů. Topné rozvody z mědi nebo plastu se ve směsi suroviny z hlíny a jílu nenarušují, hlinitá omítka se velmi dobře vytvaruje podle průběhu rozvodů trubek a přilne k nim, termické změny délky probíhají v elastickém lůžku z hlíny a poškození v důsledku tepelné roztažnosti se nevyskytují.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Bezpečnost práce:	Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochra-nu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými repar. prostředky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím  vody. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékař-ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Složení: 			Směs hlíny a jílu

Rozbor obsahu minerálů:	křemen	38 %

živec		  5 %

smektit	18 %

illit		15 %

kaolinit	15 %

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.