MEGAFLEX

Jednosložkové elastické těsnění na akrylátové bázi.

Použití:			Na vlhké části u netlakové vody, v sociálních zařízeních (např. koupelny, sprchy,

mycí zařízení, toalety) na stěny a podlahy, pod obklady jako těsnění. Pro venkovní

použití a utěsnění bazénů není vhodný!

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 12 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí 1 rok.

Podklad:			Musí být pevný, suchý, čistý, zbavený oleje a tuků. Případné znečištění je nutno

beze zbytku odstranit pískováním, okartáčováním, broušením. MEGAFLEX může

být aplikován na beton, lité podlahy, sádrokarton, sádrové omítky a pod. Plochy nesmí mít nerovnosti a otevřené trhliny. Nasákavé minerální podklady nebo sádrokarton atd. musíme předem upravit přípravkem MEGAGRUND (min. 3 hod.

před aplikací přípravku MEGAFLEX).

Zpracování:			MEGAFLEX nanášíme neředěný pomocí válečku, nanášecího stroje nebo špachtle

na podklad. Po vyschnutí (cca 6 hodin) nanášíme druhou vrstvu. Průchody trubek

a podlahové odtoky se musí utěsnit vyztužovací tkaninou. Rohové a podlahové

spáry utěsňujeme těsnící páskou (např. FUGENDICHTBAND VF). Zesílení v kritic-

kých místech provádíme po prvním nánosu vrstvy. Obklady můžeme pokládat cca

po 24 hodinách. Doporučuje se použití flexibilních lepidel.

Zvlášť důležité:		Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Přidávání

jiných přísad k produktu je nepřípustné!

Přednosti:			MEGAFLEX slouží k vytváření pružného a rovného podkladu. Výrobek je

připraven k okamžitému zpracování a vytváří bezešvé a bezspárové vrstvy.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:	Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochra-nu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými repar. prostředky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi

1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékař-ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad tipu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Technické parametry:	informativní

Hustota 						cca 1,6 kg/dm3

Vydatnost (pro 2 nánosy) 				cca 1 l/m2

Teplota při zpracování 				+5 °C až +25 °C

Doba prodlevy po 1 nátěru 				cca 6 hodin

Doba prodlevy před obkládáním			cca 24 hodin

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.