MEGAGRUND

Dobře rozpustný aktivně přilnavý disperzní základní nátěr na bázi akrylátové

disperze se světle modrým identifikačním zbarvením.

Použití:			Pro minerální podklady jako např. omítky, beton, anhydritové podlahy a cemen-

tové potěry, pro pórobeton, vápenocementové cihly a cihelné zdivo, sádrokarton, hotové sádrové díly, litý asfalt, pro přípravu podkladu před pokládáním obkladaček, před omítáním, tmelením nebo před nánosem samonivelační lité podlahy.

Jako základ pro MEGAFLEX.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 10 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí 1 rok.

Podklad:			Musí být nosný, čistý, suchý a bez statických trhlin. Cementový povlak a jemné

slinuté vrstvy musí být pečlivě odstraněny. U anhydritových litých podlah je

nutno dodržet technologický postup výrobce. Odlévané asfaltové plochy se musí opískovat.

Zpracování:			Před použitím a při naředění dobře promíchat. Podle účelu použití MEGAGRUND

rozředíme vodou podle návodu a nanášíme válečkem, štětkou, štětcem nebo

gumovou stěrkou.

Poměr ředění:

penetrační nátěr	v poměru 1 : 1 až 1 : 3

ochranný nátěr	na nepropustný podklad 1 vrstvu neředěný

na nasákavé podklady 1 - 2 vrstvy neředěný

základní nátěr	na nepropustné podklady neředěný

na nasákavé podklady ředit v poměru 1 : 1 až 1 : 3

Při aplikaci HASIT 946 používat nátěr ředěný v poměru 1 : 3

Zvlášť důležité:		Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Přidávání

jiných přísad k produktu je nepřípustné!

Doporučená doba schnutí před nanášením dalších hmot závisí na podkladu

a účelu použití:

- jako úprava anhydritového podkladu před použitím podlahových

vyrovnávacích hmot nutno dodržet dobu schnutí min. 36 hodin

- jako úprava cementového podkladu před použitím podlahových

vyrovnávacích hmot nutno dodržet dobu schnutí min. 36 hodin

- jako základní nátěr pro úpravu povrchu silně nasákavých materiálů,

zejména pórobetonu před omítáním a omítek obsahujících sádru před provedením obkladů nutno dodržet dobu schnutí min. 12 hodin

- jako základní nátěr na nasákavé minerální podklady nebo sádrokarton

před aplikací přípravku MEGAFLEX nutno dodržet dobu schnutí

min. 3 hodiny

Přednosti:			MEGAGRUND je dobře rozpustný, slouží pro vnitřní i vnější použití na stěny

a podlahy, má velmi dobré přilnavé vlastnosti ve vlhkém prostředí (při zatížení vlhkem), izoluje vlhkost a zamezuje pronikání záměsové vody z nanášených minerálních stavebních hmot.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:	Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochra-nu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Technické parametry:	informativní

Hustota 					1,01 g/cm3

Viskozita 					70 - 120 mPa.s

Teplota pro zpracování 			nad +5 °C

Spotřeba (podle použití a podkladu) 	0.05 – 0,25 l/m2

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.