# NATURSTEINKLEBER 565

Lepidlo na přírodní kámen

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs s obsahem cementu (bílý

portlandský cement), modifikovaná pomocí plastů, podle normy DIN 18156/M,

upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpra-

covatelnost a přilnavost malty k podkladu.

Použití:	LEPIDLO NA PŘÍRODNÍ KÁMEN se hodí na lepení kalibrovaných desek z pří-rodního kamene a jurského mramoru v tenkém lůžku na beton, omítku nebo potěr

ve vnitřním i vnějším prostředí na stěny i na podlahu. Dále na pokládání kamene

do obytných a kancelářských prostor, sklepních a podkrovních místností, předsíní, kuchyní, koupelen, toalet, na schodiště a sokly.

Vlastnosti:	LEPIDLO NA PŘÍRODNÍ KÁMEN je flexibilní, mrazuvzdorné, vodovzdorné, ohebné a tím i snadno zpracovatelné, stabilní - proto není třeba provádět klínování. Usazené obkladové desky drží okamžitě, ale jejich poloha se může opravovat.

LEPIDLO NA PŘÍRODNÍ KÁMEN je vhodné na podlahová vytápění a má optimální přilnavost k podkladu. Tloušťka vrstvy lepidla do cca 5 mm.

Spotřeba a vydatnost:	Pytel 25 kg vystačí cca na  7 - 8 m2

Cca 1,25 kg suchého prášku / m2 / mm

Podklad:	Podklad musí být nosný, zbavený prachu a nečistot (např. vosk, olej). Zvlášť pečlivě se musí odstranit cementový povrch a jemné vrstvy. Podlahy ze surového betonu vyrovnejte tenkou vrstvou vyrovnávací hmoty na podlahy. Silně nasákavé cementové podklady a pórobeton natřete základním přípravkem MEGAGRUND. Cementové

a anhydritové potěry musí být staré nejméně 28 dní. Anhydritové nebo sádrové tekuté potěry se musí zbrousit a natřít přípravkem MEGAGRUND. Cementové potěry nesmí obsahovat více než 4 % a anhydritové nebo sádrové potěry více než

0,5 % zbytkové vlhkosti (měření přístrojem CM).

Zpracování:	LEPIDLO NA PŘÍRODNÍ KÁMEN se smíchá v čisté nádobě s doporučeným množstvím vody (na 25 kg cca 6,5 l) tak, aby nevznikly hrudky. Desky z přírodního kamene se pokládají zpravidla takzvanou metodou „floating-buttering“ plovoucí vrstva - máslová vrstva. Na podklad se nanese tenká kontaktní vrstva. Poté se

v čerstvé vrstvě v dalším pracovním postupu vytvoří lůžko na obkladačku pomocí ozubené stěrky. Aby se zabránilo vyznačování nerovností podkladu, nanese se LEPIDLO NA PŘÍRODNÍ KÁMEN rovnoměrně na zadní stranu desek z přírod-ního kamene. Nanést jen takovou plochu malty, jaká lze během doby tuhnutí lepidla (cca 20 minut) pokrýt deskami. Zkouška tuhnoucího lepidla se provádí konečky prstů. Ozubení stěrky je třeba vybrat podle velikosti desek.

Expedice:			25 kg	pytel z pevného papíru s polyetylénovou vložkou

Barva:			Bílá

Skladování:			V suchu do 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Zvlášť důležité:		Ztuhlou maltu již neředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem!

Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Směs nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C!

Při silném působení tepla, větru a deště je nutné hotové obklady zakrýt!

Nářadí je nutno bezprostředně po použití vyčistit a umýt vodou!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech			min. 3,5 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech 				min. 15  (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 				min. 0,5 (MPa)

informativní

Tloušťka vrstvy lepidla 					1 - 5 mm

Teplota při zpracování lepidla 				+5 až +25 °C

Doba zpracovatelnosti 					cca 3 hod. 1)

Lepící schopnost po natažení lepidla 			cca 20 min. 1)

Průběh tvrdnutí:

- možnost zatěžování chůzí osob 			po 24 hod.

- spárování 						po 24 hod.

- možnost plného zatěžování 			po 14 dnech

Zrnitost směsi 						0 - 0,5 (mm)

1) Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Se stoupající teplotou se tento

čas zkracuje.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu. (or.7/98)