# PFLASTER-FUGENMÖRTEL WU

## Dvousložková malta na spáry

Směs z epoxidové pryskyřice, emulgované ve vodě, a z vybraných křemenných písků.

Použití:	Na plochy dlažeb z přírodního kamene nebo betonových dlaždic, které nejsou namáhány dopravou, na vytvoření spár, nepropouštějících vodu. Na vytvoření napojovacích spár na odtoky nebo na odvodňovací žlaby, obrubníky atd.

Expedice:		V plastových kbelících, hmotnost 25 kg se dvěma složkami

Maltu na spáry v dlažbách HASIT WU obdržíte ve standardní barvě přírodní

a šedé. Jako zvláštní směs obdržíte tuto maltu téměř ve všech barvách.

Skladování:	V dobře uzavřených nádobách, v chladnu, v nemrznoucím prostředí. Chraňte před slunečním zářením. V originální nádobě maximální trvanlivost 6 měsíců.

Podklad / příprava:	Plochu dlažby vyčistěte a dobře provlhčete, zabraňte tvorbě kaluží. Velikost spár by u hloubky 25 mm neměla být menší než 6 mm. Aby se zaručila trvanlivost spáry, musí se zabezpečit příslušný podklad podle předpisů Rsto86.

Zpracování:	Obě složky velmi dobře promíchejte míchadlem. Materiál zapravte do spár. Podle potřeby lze materiál dodatečně upravit kouskem houbovité gumy. Nářadí se čistí vodou.

Spotřeba:		U malých dlaždic 8/11, hloubky spáry 25 mm a šířky 6 mm cca 8 - 10 kg /m2.

Doba zpracování:	Až cca 60 minut při 20 °C. Za vyšších teplot se doba zpracování zkracuje, za nižších teplot se prodlužuje.

Zvláštní pozornost:		U citlivých přírodních kamenů nelze vyloučit mírnou změnu barvy.

Nezpracovávejte za teploty podlahy a vzduchu nižší než 8 °C.

Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřípustné!

Přednosti:	Velmi dobrá zpracovatelnost s minimální závislostí na teplotě oproti konvenčním „stabilním“ spárám. Omývání plochy dlažby není zpravidla nutné.

- neprovádí se vymývání spár

- výborné možnosti čistění

- žádné udržovací práce

- odolnost proti mrazu a vysráženým solím

- nedochází k rozdrcení spáry

- na staré i nové dlažby, na přírodní i betonové dlažby

- velmi snadné zpracování, snadné zapravování

- velmi dobrá vazba ke kameni

- ekologická látka, protože neobsahuje rozpouštědla

Kvalita:		Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Další hodnoty spotřeby:		přibližná spotřeba v kg/m2 při hloubce spáry 40 mm

šířka spáry v mm			5	10	20	30	40

dlažební kámen v cm

délka / šířka

4 / 6		        		14	25

6 / 8		          		10	18

7 / 9				9	16

8 / 10				8	15	26

8 / 11				7	14	26

9 / 11				7	13	25

10 / 12				6	12	22	31

12 / 14				5	10	19	27

12 / 15				5	10	19	26

13 / 18				5	  9	17	24

14 / 16				5	  9	17	24	30

15 / 17				4	  9	16	23	29

16 / 20				4	  8	15	21	26

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Technické parametry:	Pevnost v tlaku po 28 dnech 				cca 50 (MPa)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.