PUTZHAFTVERMITTLER

Výrobek na bázi disperze a minerálních plniv se zeleným identifikačním zbarvením.

Použití:			K zvýšení přilnavosti hladkých, utěsněných a slabě nasákavých betonových ploch

pro vápenosádrové a sádrové vnitřní omítky. Nepoužívat pro vápenné, vápeno-cementové a cementové omítky.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 7 a 20 kg.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí 1 rok.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný, znečištěná místa od tuků, olejů a plísní nutno

očistit k tomu odpovídajícími přípravky.

Zpracování:			Před použitím a při naředění dobře promíchat. Na podklad se nanáší válečkem nebo

štětkou. Při zahuštění zředíme malým množstvím vody (max. 5 %). Před nanášením omítky musí být PUTZHAFTVERMITTLER zaschlý (minimálně 12 hodin).

Vydatnost:			V závislosti na podkladu 1 kg cca 3,5 m2.

Zvláště důležité:		Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C!

Přidávání jiných přísad k produktu je nepřípustné! Nenatírané plochy nutno chránit

zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Přednosti:			Znamenitá přilnavost pro následující omítky.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoř.

Bezpečnost práce:	Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokož-ku ošetřit vhodnými repar. prostředky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření

a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.