                  TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


RAUHFASERFARBE

Vnitřní barva s jemnou a hrubou strukturou, vysokou krycí schopností na bázi moderních akrylátů.

Použití:
Na všechny vnitřní hladké minerální podklady (vápenné, vápenosádrové, vápenocementové, sádrové, sádrokartony a betony).
Expedice:


V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 20 kg.

Skladování:


V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:
Musí být suchý, čistý, nosný a bez napětí. Znečištěná místa od tuků, olejů, plísní 

a prachu nutno očistit k tomu odpovídajícími prostředky. Na nové omítky aplikujeme nátěr po cca 28 dnech vyzrání. Platí pravidlo 1 mm omítky = 1 den schnutí. Uvolně-né části předešlých barev mechanicky nebo chemicky odstranit. Drobivé, porézní staré omítky, omítky, které uvolňují písek, taktéž staré a špatně držící nátěry s pojivy nebo vápnem odstraňte a zpevněte základním přípravkem TIEFENGRUND LF.
Zpracování:
Před použitím nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým míchadlem. Výrobek lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním. Přesnějšího strukturování dosáhneme projetím naneseného materiálu děrovaným válečkem. Nátěr provádíme neředěným materiálem. Pouze pro aplikaci stříkáním lze materiál ředit max. 20% vodou. Pro aplikaci stříkáním použijeme stříkací zařízení pro materiály s hrubozrnným plnivem.
Způsob aplikace:
Výrobek lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním způsobem mokré do mokrého křížovým způsobem, neboli celou pohledovou plochu bez přerušení práce. Pravidelnější struktury lze dosáhnout projížděním ještě mokrého nátěru strukturál-ním děrovaným válečkem (strukturovací houba). Aplikace nátěru nesmí být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vysoké vlhkosti. Pod-mínky platí i po dobu schnutí. Podmínky platí i po dobu schnutí. Při teplotě 20 °C 

a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 8 hodin.

Spotřeba:


Podle druhu podkladu cca 0,5 kg / 1 m2
Tónování:
Dodává se pouze v barvě bílé, barevný odstín lze řešit aplikací nátěru AKRYL-

-Innenanstrich.

Zvlášť důležité:

Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna 

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.
Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:

Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu 

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci

nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem.

Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:
Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékaře. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit 

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.
Technické parametry:
informativní




Měrná váha 



1,58 kg / dm3




Spotřeba podle podkladu

0,5 kg cca 1 m2




Matný vzhled, tvoří film

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]