Sanier-SPERRPUTZ 203

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle DIN 18 557, odpoví-

dající skupině malt P III, na bázi cementu a speciálních písků o zrnitosti 0 - 4 mm.

Použití:			K vertikálnímu utěsnění betonů a zdiva všech druhů proti netlakové povrchové

a prosakující vodě v podezdívkách, jakož i k vnitřnímu utěsnění vlhkých prostor

a zdokonalení zaoblených ploch.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg.

Skladování:			V suchu 3 měsíce. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný a dostatečně pevný, zbavený nečistot. V opačném případě

provedeme zpevnění podkladu. Zdivo dobře očistíme, případně provedeme

opatření proti solím. Na zdivo plošně naneseme sanační omítku HASIT 305

případně HASIT 510. Beton upravíme adhezní maltou HASIT 505.

Zpracování:			Sanier-SPERRPUTZ 203 rozděláme míchadlem nebo kontinuální míchačkou

HASIMAT a ručně nanášíme. Minimální tloušťka vrstvy je 10 mm, ale vyhýbáme se tloušťkám nánosu vrstev přes 20 mm. Před nanesením následující omítkové vrstvy je nutné povrch vrstvy Sanier-SPERRPUTZ 203 zdrsnit mřížovou škrabkou. Zůstane-li Sanier-SPERRPUTZ 203 jako poslední vrstva je nutné během tuhnutí povrch zfilcovat nebo uhladit.

Vydatnost:			1 pytel (30 kg) vydá s 5 l záměsové vody cca 17 l čerstvé malty = cca 1,5 m2

při 15 mm tloušťce vrstvy omítky.

Zvláště důležité:		Při vysokých venkovních teplotách, slunci a silném větru přerušit práci. Chránit

před rychlým vysoušením. Vrstvu omítky chráníme před vlhkostí v oblasti styku

se zemí maltou DICHTUNGSSCHLÄMME nebo živičným potahem. Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Platnost:			01/2001, toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.