## SCHLITZ-und FACHWERKMÖRTEL 505

### Tepelně a zvukově izolační výplňová malta, malta do štěrbin

### a na hrázděné zdivo

Rychle tuhnoucí, tepelně a zvukově izolační průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle normy DIN 18557, skupiny malty MG II (zdící vápenocementové mal-ty), z bílého vápna, cementu a lehčených minerálních přísad.

Použití:	Na manuální nebo strojové vyplňování štěrbin na stěnách nebo po instalacích, na opravy hrázděných staveb, na proražené otvory ve zdivu a stropech, loubí a jiné dutiny.

Expedice:		V papírových pytlích, tisk na pytlích tyrkysový, obsah 35 l.

Skladování:			V suchu, do 3 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:		Podklad musí být čistý, suchý a zbavený nečistot (odbedňovacího oleje, tuku apod.).

Zpracování: 	Omítacím strojem, kontinuální míchačkou nebo ručně. Doporučené množství

záměsové vody na jeden pytel (35 l) cca 11 l vody.

Rozdělaný materiál nanést lžící nebo omítacím strojem do štěrbin nebo jiných dutin, které se mají vyplnit. V případě potřeby větších tlouštěk nanášet ve dvou nebo

v několika vrstvách. Po vyplnění urovnat latí a po ztuhnutí zdrsnit.

Vydatnost:	1 pytel (35 l) MALTY DO ŠTĚRBIN A NA HRÁZDĚNÉ ZDIVO 505 vydá

cca 36 dm3 čerstvé malty.

Zvlášť důležité:	Nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření)

a mrazem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Před následujícím nánosem omítky musí být MALTA DO ŠTĚRBIN

A NA HRÁZDĚNÉ ZDIVO 505 vytvrzená a vyschlá. Do větších štěrbin doporuču-jeme omítkové armování. Při použití stroje na jemnou omítku používejte bezpodmínečně speciální míchací hřídel na tepelně izolační omítky.

Přednosti:	SCHLITZ-und FACHWERK-MÖRTEL 505 se skládá z čistě minerálních přísad, není hořlavá, je difúzní a má tepelně a zvukově izolační vlastnosti.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 2,5 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 4 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				cca 1,0 (dm3/kg)

Součinitel tepelné vodivosti 			cca 0,18 W/m2k

Součinitel difúzního odporu 			cca 7

Pevnost v tlaku po 28 dnech				cca 4 (MPa)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.