                  TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


SILIKONHARZ - kompenzační nátěr 775

Fasádní vlhkoregulující kompenzační nátěr na bázi emulze silikonové pryskyřice, minerálních pigmentů a pojiv, podle DIN 18 363 odst. 2.4.1., se zvýšenou odolností proti povětrnostním a průmyslovým vlivům a UV záření. Výrobek má schválení hlavního hygienika ČR.

Použití:


Určená pro všechny nové a probarvené šlechtěné omítky řady 700.

Expedice:


V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 15 l.

Skladování:


V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:


Musí být suchý, čistý a nosný. Platí zásada, 1 mm omítky = 1 den schnutí! Aplikace 





nátěru musí být provedena nejpozději do 4 týdnů zrání omítky.

Zpracování:


Před použitím a při naředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým 





míchadlem. Zpravidla je nutný jeden nátěr:





SILIKONHARZ-kompenzační nátěr 775 + max. 10 % SILIKONHARZ-

Tiefengrund LF 772

Způsob aplikace:
Výrobek lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním způsobem mokré do mokré-ho, neboli celou pohledovou plochu bez přerušení práce. Aplikace nátěru nesmí být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vyšší jak 30 °C (při teplotách nad 25 °C doporučujeme zastínit plochu), za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu natírané plochy. Podmínky platí i po dobu schnutí. Již zaschlý nátěr nelze v lokálních místech opravovat. Nutno přetřít celou pohledovou plochu. Nanášením nátěrové hmoty různým pracovním nářadím nutno dodržet stejnoměrné množství na aplikovanou plochu. Mezi nátěry nutno dodržet dobu schnutí 8 - 12 hodin. Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 8 hodin.

Tónování:


Je prováděno minerálními pigmenty podle naší kolekce barev, která obsahuje 194 





povinných odstínů, způsobem zajišťujícím stálost a opakovatelnost.

Zvlášť důležité:

Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna 

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou. 
Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:

Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na


ochranu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. 

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody 

a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.
První pomoc:

Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a 

mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. 

Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. 

Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad tipu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.
Technické parametry:
závazné




Přídržnost



min. 0,25 MPa





Otěruvzdornost


min. 20 min.





Mrazuvzdornost


25 cyklů





Vodotěsnost



max. 2 l.m-2
Ekvivalentní difúzní tloušťka (rd)
0,10 m

Stálost barevného odstínu

( 7.stupeň modré stupnice





informativní




Měrná váha 



1,47 kg / dm3
Spotřeba podle podkladu

1 l cca 4 m2




Středně viskózní hmota





Matný vzhled, netvoří film

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]