SILIKAT - vnitřní nátěr 760

Vlhkoregulující nátěr na bázi draselného vodního skla, minerálních pigmentů

a pojiv podle DIN 18 363 odst. 2.4.1. Výrobek má schválení hlavního hygienika ČR.

Použití:			Na všechny vnitřní minerální podklady (vápenné, vápenosádrové, vápenocemen-

tové, sádrové, sádrokartony a betony), organické (duplexní tapety) a disperzní nátěry.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 15 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěné plochy od tuků, olejů, plísní atd. očistit

k tomu odpovídajícími prostředky. Lehce stíratelné nátěry (např. PRIMALEX ) nutno odstranit! Staré zvětralé omítky stejně jako silně nasákavé podklady (sádra) nutno ošetřit přípravkem SILIKAT-Verdünner 792. Pro sádrokartony použijeme přípravek GIPSKARTON-spezialgrundierung. Nově opravovaná místa ve staré omítce nutno ošetřit přípravkem TRIPLEX-FLUAT.

Zpracování:			Před použitím a při naředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým

míchadlem. Zpravidla jsou nutné dva nátěry:

základovací nátěr:

2 díly SILIKAT-vnitřní nátěr 760 + 1 díl SILIKAT-Verdünner 792

krycí nátěr:

SILIKAT-vnitřní nátěr 760 + max. 5 % SILIKAT-Verdünner 792 nebo vody

Způsob aplikace:		Výrobek lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním. Mezi nátěry nutno dodržet

dostatečnou dobu schnutí (cca 12 hod.). Aplikace nátěru nesmí být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 oC a vysoké vlhkosti. Podmínky platí i po dobu schnutí.

Doporučení:			Pro vyplnění a překrytí vlasových trhlin v omítce nutno použít výrobek SILIKAT-

Füllfarbe 791. Při aplikaci na sádrokarton nutno penetrovat tmelené spoje neředě-

ným roztokem SILIKAT-Verdünner 792 nebo GIPSKARTON-Specialgrundierung.

Tónování:			Je prováděno minerálními pigmenty podle naší kolekce barev, která obsahuje

194 povinných odstínů, způsobem zajišťujícím stálost a opakovatelnost.

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody

a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:	Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Technické parametry:	závazné

přídržnost				min. 0,25 MPa

otěruvzdornost			min. 75 sec.

Ekvivalentní difúzní tloušťka (rd)	0,2 m

informativní

Měrná váha 				1,46 kg / dm3

Spotřeba podle podkladu		1 l cca 3,5 m2

Středně viskózní hmota

Matný vzhled, netvoří film

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.