SILIKAT-Füllfarbe 791

Fasádní vlhkoregulující vyplňovací nátěr na bázi draselného vodního skla, minerálních pigmentů a pojiv podle DIN 18 363 odst. 2.4.1. Výrobek má schválení hlavního hygienika ČR.

Použití:			Pro vyplnění vlasových trhlin venkovních a vnitřních omítek před použitím

SILIKAT- vnitřní nátěr 760, SILIKONHARZ – venkovní nátěr 770, SILIKAT-venkovní nátěr 790. SILIKAT-Füllfarbe 791 není určená k provedení krycích nátěrů.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 15 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěná místa od tuků, olejů, plísní a prachu nutno

očistit k tomu odpovídajícími prostředky. Na nové omítky aplikujeme nátěr po cca

28 dnech vyzrání. Platí pravidlo 1 mm omítky = 1 den schnutí. Uvolněné části

předešlých barev mechanicky nebo chemicky odstranit. Silně nebo rozdílně alkalické

(staré a nové) omítky a betony nutno vždy neutralizovat roztokem TRIPLEX-

-FLUAT. Silně nasákavé podklady upravíme roztokem SILIKAT- Verdünner 792.

Zpracování:	Před použitím a při ředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým míchadlem. Zpravidla je nutný jeden nátěr:

SILIKAT-Füllfarbe 791 + 15% - 20% SILIKAT-Verdünner 792.

Způsob aplikace:		Lze nanášet štětkou nebo válečkem (křížovým způsobem) minimálně 12 hod. před

aplikací následného nátěru (viz. odst. POUŽITÍ ). Aplikace nátěru nesmí být pro-váděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vyšší jak 30 °C (při teplotách nad 25 °C doporučujeme zastínit plochu), za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu natírané plochy. Podmínky platí i po dobu schnutí. Mezi nátěry nutno dodržet dobu schnutí 8 - 12 hodin. Při teplotě 20 °C

a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 8 hodin.

Doporučení:			Nutno kontrolovat zda hmota vyplňuje trhliny, popřípadě se do nedokonale

vyplněných míst opakovaně vrátit.

Tónování:			Výrobek není nutno tónovat, protože následné fasádní nátěry mají dostatečné krycí

vlastnosti.

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody

a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:	Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Technické parametry:	informativní

Měrná váha 			1,64 kg/dm3

Vydatnost podle podkladu	1 l cca 2,5 m2

Středně viskózní hmota

Matný vzhled

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.