SILIKAT-Verdünner 792

Univerzální roztok na bázi draselného vodního skla. Výrobek má schválení hlavního hygienika ČR. Po zaschnutí bezbarvý a prodyšný.

Použití:			Jako penetrační prostředek na všechny druhy nasákavých minerálních podkladů

pro následné použití SILIKAT - vnitřní nátěr 760, SILIKAT-venkovní nátěr 790

a SILIKAT- Füllfarbe 791. Jako ředidlo pro SILIKAT-venkovní nátěr 790, SILIKAT-Füllfarbe 791 a zpevňující prostředek pro křídující a pískující podklady.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 1, 5 a 10 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěné plochy od tuků, olejů a plísní nutno

očistit k tomu odpovídajícími prostředky. Alkalické nebo rozdílně alkalické podklady nutno neutralizovat roztokem TRIPLEX - FLUAT. Nedostatečně zvětralé disperzní nátěry nutno odstranit.

Zpracování:			Výrobek je dodáván v ihned použitelném stavu. Jako samostatný prostředek pro

penetraci a zpevnění jej ředíme vodou podle nasákavosti podkladu a nanášíme

min. 12 hod. před aplikací nátěru:

SILIKAT-Verdünner 792 + max. 30 % vody.

spotřeba		0,2 - 0,6 l/m2

Spotřeba jako ředidla pro SILIKAT-venkovní nátěr 790 je cca 1/4 nebo 1/3

množství barvy, podle nasákavosti podkladu.

spotřeba 		cca 0,06 l/m2

Způsob aplikace:		Nátěr lze provádět štětkou, válečkem nebo stříkáním. Aplikace nátěru nesmí být

prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vyšší jak 30 °C (při teplotách nad 25 °C doporučujeme zastínit plochu), za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu natírané plochy. Podmínky platí i po dobu schnutí.

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody

a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:	Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa

a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.