                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


SILIFLEX CD 1420

Jednosložková elastická silikonová těsnicí hmota, tvrdnoucí za přítomnosti acetátu, s obsahem látek na tlumení plísní (fungicidní účinky). Pro oblast hygienických zařízení i na další mnohostranné použití. 

Použití:
Na utěsnění napojovacích spár do vnitřního i vnějšího prostředí pro oblast hygienických zařízení a kuchyní.

Vlastnosti:
SILIFLEX CD je ve svém materiálním složení a vlastnostech, které z tohoto složení vycházejí, to jest zpracování, trvale elastické chování, spektrum přilnavosti a odol-nost, určen pro oblast hygienických zařízení i pro oblast výstavby a montáží. SILI-FLEX CD tuhne vlivem vzdušné vlhkosti na elastickou těsnicí hmotu o dostatečné mechanické pevnosti a velmi dobré odolnosti proti vlhku, povětrnostním vlivům, stárnutí a světlu. SILIFLEX CD obsahuje složky, tlumící výskyt plísní, aby bylo možné co nejvíce zabránit tvorbě plísní ve vlhkých místnostech. Při vulkanizací se vyštěpuje nepatrné množství kyseliny octové, po úplném vytvrzení je těsnicí hmota bez zápachu. Systém tvrdnutí zaručuje rychlé protvrdnutí, počínaje vrstvou cca 2 mm první den. Z důvodu obsahu fungicidních látek nelze SILIFLEX CD používat pro zařízení na pitnou vodu ani na stavby akvárií. Vlivem uvolňující se kyseliny octové mohou některé kovy jako železo, zinek, měď a olovo korodovat. V takových případech a rovněž u alkalických podkladů je třeba používat neutrální silikon. SILIFLEX CD se nedá aplikovat natíráním. 

Podklad:

1. Čistění kontaktních ploch: 

    Kontaktní plochy musí být čisté, bez prachu, mastnot a vyschlé na vzduchu. Na 

    odmastění použijte vhodné čističe. Aby bylo napojení čisté, olepte okraje spár.



2. Vyplňování:



    Aby se vytvořil optimální profil spáry, vtlačte do spáry kulatý trvale elastický 

    profil.



3. Základní úprava povrchu:


    Na vyčištěných obkladačkách, sklu, emailu, hliníku a eloxovaných předmětech 

    lze dosáhnout dobré přilnavosti. Pro velké množství různých vlivů na přilnavost 

    se doporučuje provést předem příslušné pokusy. 

Zpracování:
Kartuši odříznout nad závitem, našroubovat vytlačovací trysku a přiříznout ji podle požadované tloušťky provazce. Tlakovou pistolí a nanášet za konstantního tlaku. Je-li to nutné, urovnat SILIFLEX CD během doby vytváření povrchové vrstvy stěrkou, navlhčenou v mýdlové vodě, nebo spárovací stěrkou. Použitou olepovací pásku sejmout ještě před vytvořením pružné povrchové vrstvy. Načaté kartuše lze dále používat tak, že se malé množství SILIFLEXU CD nechá vytéci z vytlačovací trysky. Materiál vpředu v trysce vytvoří těsnicí zátku, kterou lze po několika dnech přerušení práce bez námahy vytáhnout ven.

Spotřeba a vydatnost:
        rozměr spáry


počet běžných metrů



 šířka x hloubka v mm

  na kartuši 310 mm




  5 x 3




20,5




  5 x 5




12,4




10 x 8




  3,8



15 x 10



  2,0




20 x 12



  1,2




25 x 15



  0,8




30 x 15



  0,7

Čistění:
Na vymývání nevulkanizovaného materiálu používejte ČISTIČ EP 2. Ztuhlý SILIFLEX CD lze odstranit pouze mechanicky. Proto čistěte pracovní nářadí okamžitě po ukončení práce.

Expedice:


Kartuše

310 ml,         ks / karton

Barva:


Různé barevné odstíny

Skladování:
Minimální trvanlivost neotevřené originální nádobky 18 měsíců od data výroby při skladovací teplotě +5 °C až +25 °C (viz razítko artiklu).

Bezpečnost práce:

Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu





a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. 

Při práci v uzavřených prostorech je nutno zajistit přívod čerstvého vzduchu nebo odsávání. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.
První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění, 





kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.





Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-





ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit 

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:





průhledná varianta

barevná varianta

systém tuhnutí


za vzniku acetátu

za vzniku acetátu





specifická hmotnost


cca 1,03 g/cm3

1,1 - 1,2 g/cm3





tvorba povrchové vrstvy*

cca 10 minut


cca 10 minut





protvrdnutí*



cca 2 mm první den,

cca 2 mm první den,










1 mm další dny 

1 mm další dny





trvalá roztažnost o


cca 20 %


cca 20 %





prodloužení při přetržení

cca 200 %


cca 200 %





(DIN 52455, A1)





teplota zpracování


cca +0 °C až +40 °C

cca +0 °C až +40 °C





teplotní odolnost


-40 °C až +150 °C

-40 °C až +150 °C

Údaje, označené hvězdičkou (*), jsou silně závislé na teplotě, vlhkosti vzduchu 

a tloušťce vrstvy. 

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]