SOLUBEL-Luftkalkmörtel

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs na bázi bílého vápenného hydrátu,

křemičitých a vápencových písků a čistě přírodních přísad k dosažení optimálních vlastností.

Použití:			Na rekonstrukci a novostavby pro vnější i vnitřní použití v místech, kde nedochází

k zatěžování omítky vodou a solemi. K překrytí historických fragmentů omítek, jako 					tenkovrstvé omítky pro zakrytí přírodního kamene, k zakrytí všech dřevěných

a hrázděných stěn.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg a u frakce 0 - 0,5 mm o hmotnosti 20 kg.

TONERDELÖSUNG (jílový roztok) v 10 l PE recyklovatelných nádobách.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být pevný, nosný, zbavený nečistot. Odlupující se podkladní vrstvy (např.

stará omítka, prašné a pískující podklady) musíme odstranit. Pro zlepšení přilnavosti a smáčivosti upravíme podklad přípravkem TONERDELÖSUNG. Suché podklady je nutno 2 hodiny před nanesením omítky navlhčit.

Zpracování:			Omítka může být zpracovávána všemi běžnými typy omítacích a míchacích strojů.

Nanáší se vícevrstvým způsobem technikou "čerstvý do vlhkého". Tloušťka vrstev závisí na použité zrnitosti (maximální tloušťka vrstvy může být 4 násobkem zrni-tosti). Další vrstvu nanášíme v okamžiku počátku tuhnutí předchozí vrstvy. Pro strojní nanášení doporučujme stříkací hlavice s jemnou tryskou (otvor 18 mm pro zrnitost 4 a 6 mm, otvor 14 mm pro zrnitost 2 mm). Omítka má dostatečnou pevnost tehdy, dají-li se dřevěným hladítkem odstranit pouze nejhrubší zrna. Vznik pórů nastává teprve v průběhu tuhnutí na zdi (nezávisí na zpracování), a proto je úprava do konečné podoby možná teprve po určitém zatuhnutí. Úpravu provádíme dřevěným nářadím. Při aplikaci v interiérech je třeba dbát na přísun dostatečného množství kysličníku uhličitého. Relativní vlhkost vzduchu by měla být v rozmezí

50 - 70 %.

Složení systému - výrobek:				Použití

TONERDELÖSUNG	4% roztok		úprava podkladu

SOLUBEL-Luftkalkmörtel:	0 - 6 mm		vyrovnávací omítka

0 - 4 mm		podkladní omítka

0 - 2 mm		vrchní omítka

0 - 1 mm		štuková omítka

0 - 0,5 mm		štuková omítka

Vydatnost:			Zrnitost		Suchá směs		Voda			Čerstvá malta

0 - 0,5 mm		20 kg			cca 5,0 l		17 dm3

0 - 1 mm		30 kg			cca 6,0 l		18 dm3

0 - 2 mm		30 kg			cca 6,0 l		18 dm3

0 - 4 mm		30 kg			cca 6,0 l		16,5 dm3

0 - 6 mm		30 kg			cca 6,0 l		16,5 dm3

18 l čerstvé malty odpovídá cca 1m2 plochy při tloušťce vrstvy 15 mm.

Zvlášť důležité:		Cizí aditíva, jako jsou hydrofóbní prostředky, urychlovače či zpomalovače tuhnutí

mohou ovlivnit účinnost jednotlivých přísad vzdušné vápenné omítky. Při kombi-

naci s jinými omítkovými materiály (např. sanační omítky) je nutno před nanesením dodržet prodlevu (zpravidla 1 den na 1mm tloušťky nanesené omítky).

Konečná povrchová úprava omítky nátěrem nesmí zabránit přístupu kysličníku uhličitého. Nevhodné jsou omítky z umělých pryskyřic, disperzní a latexové barvy, tapety atd. Doporučená povrchová úprava silikonovou barvou nebo vápnem. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C. V době 60 dnů po aplikaci nesmí dojít k promrznutí omítek. Při použití na podkladech, které jsou zatíženy solí a vlhkostí má tato omítka omezenou životnost.

Přednosti:			Vzdušná vápenná omítka SOLUBEL-Luftkalkmörtel se vyznačuje dobrou

zpracovatelností, příznivým chováním během tvrdnutí bez vzniku trhlin na všech běžných podkladech a dobrou odolností vůči povětrnostním vlivům.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.