# STRUKTURFARBE

Fasádní barva s jemnou strukturou vysokou krycí schopností a odolností proti povětrnostním vlivům na bázi moderních akrylátů.

Použití:	Na všechny nové, staré a především hladké minerální omítky a k přímé aplikaci

na přesně zděný pórobeton.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 20 kg.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:	Musí být suchý, čistý, nosný a bez napětí. Znečištěná místa od tuků, olejů, plísní

a prachu nutno očistit k tomu odpovídajícími prostředky. Na nové omítky aplikujeme nátěr po cca 28 dnech vyzrání. Platí pravidlo 1 mm omítky = 1 den schnutí. Uvolněné části předešlých barev mechanicky nebo chemicky odstranit. Drobivé, porézní staré omítky, omítky, které uvolňují písek, i staré a špatně držící nátěry pojivy a vápnem odstraňte a zpevněte základním přípravkem TIEFENGRUND LF.

Zpracování:			Před použitím a při ředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým

míchadlem. Jsou nutné dva nátěry.

STRUKTURFARBE se aplikuje 2x neředěná.

Při renovaci předcházejícího nátěru STRUKTURFARBE je dostatečný jeden nátěr.

Mezi dvěma nátěry je nutno dodržet dostatečnou dobu na vyschnutí min. 12 hod.

Způsob aplikace:	Výrobek lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním způsobem mokré do mokré-ho křížovým způsobem, neboli celou pohledovou plochu bez přerušení práce. Pravidelnější struktury lze dosáhnout projížděním ještě mokrého nátěru strukturálním děrovaným válečkem. Aplikace nátěru nesmí být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vyšší jak 30 °C (při teplotách nad 25 °C doporučujeme zastínit plochu), za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu natírané plochy. Podmínky platí i po dobu schnutí. Při teplotě

20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 8 hodin.

Spotřeba:			Podle druhu podkladu cca 0,8 kg / 1 m2

Na pórobeton při prvé aplikaci ve dvou vrstvách cca 1,8 kg / 1 m2

Tónování:			dodává se pouze v barvě bílé

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci

nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem.

Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.

První pomoc:	Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékaře. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Technické parametry:	informativní

Měrná váha 				1,37 kg / dm3

Spotřeba podle podkladu		0,8 – 1,8 kg cca 1 m2

Matný vzhled, tvoří film

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.