TERACO

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle ČSN 72 2430-5, na bázi

cementu a vápencových drtí o zrnitosti 0 - 6 mm. Dodává se v různých barevných

odstínech podle vzorníku výrobce.

Použití:			Pro vytváření broušených teracových podlah ve vnitřních prostorech.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot.

Zpracování:	Obsah pytle (40 kg) rozmíchat cca s 5 l vody, rozmíchanou směs nanést na podklad, dokonale vyrovnat a zhutnit. Tloušťka vrstvy 30 - 50 mm. Po zatvrdnutí se povrch podlahy upravuje broušením.

Vydatnost:			Z jednoho pytle, tj. 40 kg suché směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 22 dm3 čerstvé malty, která vydá při tloušťce vrstvy 30 mm cca 0,7 m2 plochy.

Zvlášť důležité:	Pro zachování barevného odstínu a struktury teracové podlahy se doporučuje odebrat potřebné množství směsi pro ucelenou plochu najednou. TERACO nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Dodatečné přidávání kameniva a pří-sad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 5,0 (MPa)

Pevnost v tlaku po 28 dnech				min. 35,0 (MPa)

informativní

Zrnitost směsi						0 - 6 (mm)

Vydatnost čerstvé malty				0,45 (dm3/ kg)

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.