                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


TIEFENGRUND LF

Přípravek na bázi akrylových polymerů bez rozpouštědel.
Použití:
Penetrační přípravek s hloubkovým zpevňujícím účinkem pro všechny minerální podklady (omítky, pórobeton, anhydritové podlahy) před nanášením dalších materiálů. Nutný při použití disperzních nátěrů na nasákavé a pískující podklady.
Expedice:


V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 10 l.

Skladování:


V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí 1 rok.

Podklad:
Musí být suchý a čistý. Znečištěná místa od tuků, olejů a plísní nutno očistit k tomu odpovídajícími přípravky.

Zpracování:
Podle nasákavosti podkladu, kterou určíme zkouškou, přípravek ředíme 1 : 1 max.

1 : 3 vodou tak, aby po zaschnutí netvořil zrcadlící plochy. Přípravek lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním.
Vydatnost:


V závislosti na podkladu cca 0,1 – 0,6 l / 1 m2.

Zvláště důležité:
Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Přidávání jiných přísad k produktu je nepřípustné! Nenatírané plochy nutno chránit 

zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Záměsová voda:

Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoř.

Bezpečnost práce:

Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu 

a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. 

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody 

a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky.




Uchovávejte mimo dosah dětí !
První pomoc:

Při potřísnění kůže svlékněte oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody 

a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10 až 15 minut velkým množstvím vody. 

Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit 

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.
Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.
[image: image1.wmf]