# TONERDELÖSUNG

Použití:			Úprava podkladu pro aplikaci omítky SOLUBEL – Luftkalkmörtel.

Použití na staré zdivo – neutralizace a zvýšení smáčivosti podkladu, čistící účinek,

zvýšení přídržnosti malty k podkladu.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 5 a 10 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí 1 rok.

Podklad:			Musí být nosný, suchý, bez prachu a jiných nečistot.

Zpracování:			Aplikace nezředěného roztoku stříkáním těsně před nanášením omítky SOLUBEL.

Spotřeba:			1 l cca na 4 m2

Zvláště důležité:		Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C!

Přidávání jiných přísad k produktu je nepřípustné!

Bezpečnost práce:	Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochra-nu a zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými repar. prostředky. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi

1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad tipu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.