TRIPLEX-FLUAT

Koncentrát fluorosilikátů, který chemickou reakcí mění rozpustné vápenné soli

na nerozpustné kalciumfluoridy.

Použití:			K vytvrzení a neutralizaci alkalických a rozdílně alkalických vápenných, vápeno-

sádrových, vápenocementových omítek a betonů. Dále likviduje plísně, řasy, mechy a zabraňuje vykvétání vápna. Platí pravidlo, že neutralizace roztokem TRIPLEX-FLUAT je vždy prvním krokem při ošetření podkladu před zpevněním, penetrací nebo aplikací fasádních nátěrů.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 10 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být proschlý, čistý a nosný. Znečištěná místa od tuků a olejů nutno očistit

k tomu odpovídajícími prostředky. Nové omítky lze ošetřit roztokem TRIPLEX-FLUAT po 14 dnech schnutí, betony po 21-28 dnech. TRIPLEX-FLUAT nepou-žívat pro ošetření čistě sádrových podkladů. Při renovaci objektů, kdy na zdivu zůstává stará nosná omítka a v lokálních místech se aplikuje omítka nová, nutno

po vyschnutí ošetřit pouze tato místa (t.j. nová omítka).

Zpracování:			Výrobek je dodáván v koncentrovaném, ihned použitelném stavu. Obyčejně jsou

dostačující dva nátěry se stoupající koncentrací roztoku:

1. TRIPLEX-FLUAT 1 díl + voda 4 díly

2. TRIPLEX-FLUAT 1 díl + voda 2 díly

3. V těžkých případech lze použít roztok v poměru 1 : 1

Spotřeba:			1 l cca 6 m2 pro dvojnásobnou aplikaci.

Způsob aplikace:		Pro nanášení a přepravu nutno použít nářadí a nádoby bez kovových částí. Roztok

nesmí být aplikován stříkáním, při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C

a deště. Při aplikaci roztoku dochází k výronu kyseliny uhličité ve formě pěny, která vytváří na podkladu sraženinu. Jestliže reakce pokračuje ještě po 4 hodinách působení, nutno aplikaci opakovat koncentrovanějším roztokem (viz ZPRACO-VÁNÍ). Po ukončení reakce vzniklou sraženinu omyjeme vodou nejdříve po 6 hodi-nách, ale nejpozději do 24 hodin od poslední aplikace roztoku.

Zvlášť důležité:		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Specifická rizikovost:	R-34	Způsobuje poleptání

Standardní pokyny pro

bezpečné nakládání:	S-2	Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

S-26	Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S-27	Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení

S-45	V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc:		Při potřísnění ihned svlékněte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte

velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 30 minut proudem čisté vody event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - neutralizovat vápenným hydrátem a po vyschnutí jako odpad typu O (ostatní) uložit na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku

obsahu vracejte k recyklaci.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.