Vápno na bílení

Vodou ředitelná vápenná kaše na bázi bílého vápna a minerálních pigmentů,

se zvýšeným dezinfekčním účinkem a vysokou prodyšností.

Použití:			K nátěrům a dezinfekci všech venkovních i vnitřních minerálních podkladů

(omítky, kámen, betony atd.). K omezení tvorby plísní v obytných místnostech, skladech potravin atd.

Expedice:			V PE recyklovatelných nádobách o obsahu 10 l.

Skladování:			V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí po dobu 1 roku.

Podklad:			Musí být suchý, čistý a nosný. Znečištěná místa od tuků, olejů, plísní a prachu

nutno očistit k tomu určenými prostředky. Uvolněné části nátěrů nebo omítek nutno mechanicky odstranit. Slabě zvětralé disperzní nátěry nutno chemicky nebo mecha-nicky odstranit. V případě použití námi tónované vápenné kaše nutno rozdílně alkalické podklady upravit přípravkem TRIPLEX-FLUAT. Pískující podklady lze zpevnit přípravkem SILIKAT-Verdünner 792 nebo TIEFENGRUND LF.

Zpracování:			Před použitím a při ředění nutno hmotu důkladně promíchat, nejlépe elektrickým

míchadlem. Pro zvýšení otěruvzdornosti a snížení křídovitosti nátěru lze přidat

cca 0,25 l lněné fermeže na 10 l vápenné kaše.

Spotřeba: 			1 l cca 4m2.

Způsob aplikace:		Výrobek lze nanášet štětkou nebo stříkáním, způsobem mokré do mokrého, neboli

celou pohledovou plochu bez přerušení práce. Doporučujeme provést 2 - 4 tenko-vrstvé nátěry při vhodně voleném naředění podle nasákavosti podkladu a způsobu aplikace. Aplikace nátěru nesmí být prováděna při teplotě vzduchu a podkladu nižší jak +5 °C a vyšší jak 30 °C (při teplotách nad 25 °C doporučujeme zastínit plochu), za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu natírané plochy. Podmínky platí i po dobu schnutí. Mezi nátěry nutno dodržet dobu schnutí podle okolní teploty (min. 12 hod.).

Doporučení:			Pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním a průmyslovým vlivům doporučujeme

použít přípravek HYDROPHOB LF.

Tónování:			Pro zvýšenou alkalitu (pH 14) doporučujeme použít minerální pigmenty. V barvě

bílé vápenná kaše neobsahuje pigmenty.

Zvlášť důležité: 		Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna

atd.), popřípadě ihned za mokra očistit. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Specifická rizikovost:	R 36/38  Dráždí oči a kůži

R 41  Nebezpečí vážného poškození očí

# Standardní pokyny pro

bezpečné nakládání:	S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima

S 26  Při zasažení oka důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc: 		Při potřísnění ihned svlékněte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte

velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody při násilném rozevření očních víček. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody. Projeví-li se potíže nebo v případně pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace zbytků hmoty - jako odpad typu O (ostatní) lze jej po vyschnutí uložit

na řízené skládky. Likvidace obalů - beze zbytku obsahu vracejte k recyklaci.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.