# WANDHEIZUNGSPUTZ

Vápenosádrová omítka na stěnové plošné topení a zděná kachlová kamna

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle normy DIN 18557, skupina omítek P IV c (vápenosádrové malty) podle normy DIN 18550, na bázi štukatérské sádry, bílého vápenného hydrátu, vápenných písků 0 - 1 mm, upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost

a přilnavost čerstvé malty k podkladu.

Použití:	Na omítání stěnového plošného topení z měděných nebo plastových trubek na minerálních podkladech pro teploty vzestupných rozvodů maximálně do 50 °C

a maximální průměr trubek 20 mm v obytných místnostech. Na omítání a mode-lování zděných kachlových kamen (šamotových kamen).

Expedice:			V papírových pytlích, tisk na pytlích tmavomodrý, hmotnost 30 kg.

Skladování:			V suchu až 6 měsíců. Chránit před vlhkostí!

Podklad:			Musí být nosný, bez prachu a jiných nečistot. Silně nebo rozdílně nasákavý

podklad nutno předem upravit přípravkem MEGAGRUND. Betonové plochy je 	bezpodmínečně nutné předem upravit přípravkem PUTZHAFTVERMITTLER!

Zpracování:			Všemi běžnými omítacími stroji a stroji určenými pro jemné omítky (HASIMIX)

nebo ručně. Stěnová plošná topení se pokrývají omítkou cca 3 - 4 mm přes horní okraj trubek (maximální tloušťka nanesené omítky 20 mm), omítka se urovná

a vloží se do ní armovací tkanina, odolná proti alkáliím. Poté se ještě do čerstvé omítky nanese cca 3 - 5 mm omítky WANDHEIZUNGSPUTZ, srovná se a při počátku tuhnutí se povrch stočí houbou nebo filcem. Vrstva překrývající trubky

by měla být minimálně 5 mm a maximálně 10 mm silná. Zděná kachlová kamna se zpravidla omítají manuálně a podle požadavků na strukturu se dále upravují ocelovým hladítkem, stěrkou, pěnovým hladítkem na vymývání, kartáčem nebo houbou. V případě „vymývané omítky“ je nutno dávat pozor na to, aby se vymývání provádělo jen malým množstvím vody. Minimální tloušťka by neměla být menší než 7 mm a maximální tloušťka nánosu vrstvy omítky nemá překračovat 25 mm.

U dvojnásobného nebo několikanásobného nánosu omítky se musí první vrstva zdrsnit a musí být nejméně 3 dny stará, než se nanese druhá vrstva.

Zpracovatelnost čerstvé malty cca 140 min. podle podkladu a teploty.

Vydatnost:		Z jednoho pytle, tj. 30 kg suché maltové směsi, vznikne přidáním záměsové vody

cca 29 dm3 čerstvé malty, která vydá při vrstvě omítky 15 mm cca 1,8 m2.

Zvlášť důležité:		Spáry mezi různými stavebními prvky překlenout armovací tkaninou odolnou proti

alkáliím. Dilatační spáry provést podle projektu a předpisu výrobce. Omítku nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C! Během tuhnutí chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření)

a mrazem. Pro následnou úpravu nátěry, nástřiky, apod. musí být omítka zcela vyschlá, zejména pro nátěry minerálními barvami řady 700. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Stěnové topení:		Před počátkem omítacích prací uvést do maximální teploty ve vzestupném vedení

a do maximálního provozního tlaku a poté nastavit na teplotu 25 °C. Potom lze začít s omítacími pracemi. 3 dny po ukončení omítacích prací lze nastavit stěnové topení na požadovanou teplotu (max. teplota vzestupného vedení 50 °C).

Přednosti:	Vynikající klima v místnosti vlivem vlastností omítky - omítka reguluje vlhkost,

je propustná pro vodní páry a akumuluje teplo. Pozitivní vnímání tepla začíná při teplotě povrchu stěny 21 °C. Vysoká tepelná vodivost a minimální tepelná roztažnost.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 1,2 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,12 (MPa)

informativní

pevnost v tlaku					cca 2,3 (MPa)

Zrnitost směsi 					0 - 1 (mm)

Vydatnost čerstvé malty 				cca 0,95 (dm3/kg)

Součinitel difúzního odporu 			cca 6 - 8

Třída stavebních materiálů				A1 nehořlavá

součinitel tepelné vodivosti				cca 0,70 W/m2k

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.