Zement-QUELLMASSE 202

Minerální průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle DIN 18 557,

odpovídající skupině malt MG III DIN 1053, na bázi cementu, jemného

písku zrnitosti 0,5 mm a zušlechťujících přísad pro dosažení pozitivních

objemových změn.

Použití:			K utěsnění a vyplnění dutin, štěrbin a trhlin; k vyplnění konstrukčních

výlomů, prasklin, průchodů potrubí a meziprostorů na stavbách.

Expedice:			V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg.

Skladování:			V suchu 3 měsíce. Chránit před vlhkostí!

Zpracování:			Podklad navlhčit, vyplňované dutiny, štěrbiny, trhliny a pod. naplnit

bobtnavou směsí a podle potřeby mechanicky utěsnit.

Vydatnost:			1 pytel (30 kg) vydá s cca 6,5 l vody 18 l čerstvé malty.

Zvlášť důležité:		Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C !

Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné!

Přednosti:			Dobrá tekutost a poddajnost, usnadněné vnikání i do nejmenších dutin.

Objemový nárůst cca 16 %.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.