                   TECHNICKÝ LIST       [image: image1.wmf]
___________________________________________________________________________


Zement-SCHNELLESTRICH 430

Cementový rychlý potěr ZE 20

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs podle normy DIN 18557 o třídě pevnosti ZE 20 na bázi speciálního cementu a přírodního písku o zrnitosti 0 - 4 mm uprave-

ná hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšujícími zpracovatelnost.

Použití:
Za účelem dosažení extrémního zkrácení doby stavby vlivem velmi rychlého dosažení zralosti povrchu. Pro provádění sdružených podlah, podlah na oddělovací vrstvě, plovoucích podlah (na tepelně izolační vrstvě, na vrstvě tlumící kročejový hluk) a podlah vytápěných v obytných místnostech, kancelářích, sklepích, vlhkých místnostech s nádržemi a na balkonech. CEMENTOVÝ RYCHLÝ POTĚR 430 dosahuje zralosti povrchu při tloušťce vrstvy 4 cm za normálních podmínek (+15°C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %) za 36 hodin.
Expedice:


V papírových pytlích, tisk na pytlích fialový, hmotnost 25 kg.

Skladování:


V suchu, maximálně 3 měsíce. Chránit před vlhkostí!

Podklad:
Při sdruženém potěru musí být podklad úplně vysušený a zbavený nečistot všeho druhu. Pro zvýšení přilnavosti provést nátěr přípravkem HAFTPLAST. Dilatační


spáry určuje projektant stavby.

Zpracování:
1 pytel (25 kg) CEMENTOVÉHO RYCHLÉHO POTĚRU 430 se rozdělá přesně 

s 2,2 l vody. Zvýšený přídavek vody zpomaluje dosažení zralosti povrchu a může při nadměrném provlhčení (více než 2,3 l vody na 1 pytel) vést k poškození. Namíchání se provádí buď ve stroji na potěr, v násypné míchačce, kontinuální míchačce, nebo manuálně. Materiál se nesmí míchat zbytečně dlouho. Potěr se nanáší v konzistenci vlhké zeminy a lze ho zpracovávat běžným zednickým nářadím. Materiál se musí při zabudování dostatečně zhutnit. Doba zpracování činí maximálně 1 hodinu.

Instrukce k míchání:
Při použití kontinuální míchačky nebo míchacího zařízení na potěr se musí pytel smíchat s přesným množstvím přídavku vody, aby bylo v kontinuální míchačce nebo v míchacím zařízení na potěr možné posoudit konzistenci, která se má dosáhnout.

Vydatnost:
1 pytel (25 kg) CEMENTOVÉHO RYCHLÉHO POTĚRU 430, rozdělaný s 2,2 l vody dá cca 12 l čerstvé malty, což odpovídá při tloušťce vrstvy 35 mm cca 0,33 m2, při 45 mm cca 0,25 m2. Jedna tuna vydá cca 470 l čerstvé malty a odpovídá při tloušťce vrstvy 35 mm cca 13m2.

Zvlášť důležité:
Plochy, které se mají pokrýt, se musí vyměřit jen v takové velikosti, aby se mohly pokrýt potěrem během doby zpracování, tj. max. během 1 hodiny. Při zabudování je třeba dávat pozor na dostatečný počet dělicích spár. V případě použití jako topný potěr se musí vytvořit pohybové spáry podle topných okruhů. Teploty pod +15 °C prodlužují dobu vysychání. Nezpracovávejte při teplotách nižších než +5 °C. Před položením je nutno provést měření vlhkosti přístrojem CM. Pokud by po 36 hodinách neklesla zbytková vlhkost pod 4 % CM, je možné očekávat před položením obsah zbytkové vlhkosti 2,5 % CM. U topných potěrů se musí začínat topit nejnižší teplotou ve vzestupném rozvodu (12 °C) a musí se sestavit protokol o vytápění. Po vysoušecím vytápění se CEMENTOVÝ RYCHLÝ POTĚR 430 musí okamžitě položit nebo zakrýt. Tloušťka potěru má být rovnoměrná a u sdružené podlahy má činit nejméně 30 mm, u plovoucího potěru nejméně 45 mm. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřípustné! Nářadí je nutno bezprostředně po použití vyčistit a umýt vodou!

Důležité upozornění:
Vyšší poměr voda - cement zpomaluje dobu vysychání, např. při přídavku 2,3 litru vody na 1 pytel a tloušťce potěru 4 cm je třeba za příznivých podmínek počítat 

s dobou vysychání cca 50 hodin.
Přednosti:
CEMENTOVÝ RYCHLÝ POTĚR 430 má po 36 hodinách vyzrálý povrch. Tím umožňuje rychlý postup stavby a dá se snadno a mnohostranně zpracovávat.

Záměsová voda:

Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:


Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:
Cementová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vní-mavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku směsi s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.





Uchovávejte mimo dosah dětí !
První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 





kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.





Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-





ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Upozornění:


Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice





pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky





se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních





vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit 

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:
závazné




Pevnost v tlaku po 28 dnech 



min. 25 (MPa)

informativní




Zrnitost směsi






0 - 4 (mm)





Vydatnost čerstvé směsi




0,48 (dm3/kg)





Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech


min 6 (MPa)





Objemová hmotnost zatvrdlé směsi



2,1 (kg/dm3)





možnost chůze:



podle počasí minimálně cca 6 hod.





možnost vytápění:



po 36 hod. teplotou +12 °C, po 4 dnech











teplotou +25 °C (viz protokol o topení)





možnost pokládání předmětů:

po 36 hodinách, jestliže zbytková vlhkost










je ( 4 % (měření přístrojem CM, po 36 hod.)

Platnost:


01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.

[image: image1.wmf]